| Technické osvedčenie | TO – 11/0035 |
| --- | --- |
| v zmysle ustanovení § 26 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov |
| Druh a obchodný názov výrobku: Druh výrobku: | Umelé kamenivo Ekostyren Ľahké kamenivo do betónu a mált |
| Výrobca: | EKOSTYREN, s. r. o. U Řeky č. p. 804 720 00 Ostrava – Hrabová Česká republika |
| Miesto výroby: | EKOSTYREN, s. r. o. U Řeky č. p. 804 720 00 Ostrava – Hrabová Česká republika |
| Typ a účel použitia stavebného výrobku: | Umelé kamenivo Ekostyren sa používa ako plnivo do betónov a mált na vodorovné a zvislé konštrukcie na zlepšenie ich tepelnoizolačných vlastností. Betóny s týmto plnivom nemajú nosnú funkciu. |
| Platnosť technického osvedčenia | od: do: | 25. 03. 2011 24. 03. 2016 |
| Technické osvedčenie obsahuje: | 12 strán vrátane 2 príloh |

Všeobecné podmienky

- Toto technické osvedčenie vydalo Osvedčovacie miesto OM 04 pri Technickom a skúšobnom ústave stavebnom, n. o. na základe oprávnenia udeleného Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 01. 02. 2010, ktoré súčasne nahradilo oprávnenie zo dňa 01. 03. 2009, v zmysle nasledujúcich ustanovení:

- § 4 a § 26 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,

- vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody.

Výrobca je povinný bezodkladne informovať osvedčovacie miesto o zmenách podmienok, na ktorých základe bolo technické osvedčenie vydané.

# Zodpovednosť za zhodu výrobku s týmto technickým osvedčením a za spôsobilosť na zamýšľané použitie v stavbe znáša výrobca.

# Rozmnožovanie tohto technického osvedčenia vrátane šírenia elektronickými prostriedkami sa musí vykonávať v plnom znení. S písomným súhlasom osvedčovacieho miesta sa môže rozmnožiť časť dokumentu, ak sa kópia označí ako „neúplná kópia“. Texty a obrázky v propagačných materiáloch nesmú byť v rozpore s technickým osvedčením.

# Technické osvedčenie sa nesmie prenášať na iných výrobcov, zástupcov výrobcov alebo na iné miesta výroby, ako sa uvádza na 1. strane.

# Technické osvedčenie sa vydáva v slovenskom jazyku. Preklady do iných jazykov musia byť označené na titulnej strane „Preklad“.

# Technické osvedčenie môže zrušiť len osvedčovacie miesto, ktoré technické osvedčenie vydalo.

# Osvedčovacie miesto toto technické osvedčenie zruší, ak nastane ktorýkoľvek z dôvodov na zrušenie podľa § 26b ods. 1 zákona č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

# Skončením koexistenčného obdobia harmonizovanej technickej normy končí sa platnosť tohto technického osvedčenia.

- ŠPECIFICKÉ PODMIENKY

# Definícia výrobku a jeho použitia

## Opis výrobku

Umelé kamenivo Ekostyren je špeciálne upravená drvina penového polystyrénu pochádzajúca z tovarových obalov z obchodnej siete. Na výrobu Ekostyrenu sa môže použiť len polystyrén, ktorý nie je znečistený lepidlami, ropnými látkami alebo maltou. Optimálna veľkosť zŕn polystyrénovej drviny je od 2 mm do 10 mm, s prevládajúcou zložkou frakcie od 2 mm do 5 mm. Na odstránenie elektrostatickej energie sa pri výrobe Ekostyrenu používa asfaltová bentonitová suspenzia Gumoasfalt SA 23 a SA 1 (výrobca PARAMO, a. s., Pardubice, ČR). Na vysušenie drviny obalenej Gumoasfaltom sa používa vápenný hydrát. Hotový výrobok má červenohnedé sfarbenie.

## Účel a spôsob použitia

Umelé kamenivo Ekostyren je plnivo do betónov a mált zlepšujúce ich tepelnoizolačné vlastnosti. Používa sa ako izolačná výplň vodorovných konštrukcií, vyrovnávacia a izolačná vrstva stropov, podláh, plochých striech, terás, spádová vrstva plochých nepochôdznych striech a ako dodatočné zateplenie zvislých konštrukcií. Tieto betóny nemajú nosnú funkciu.

# Charakteristiky výrobku a ich overenie

## Charakteristiky výrobku

### Charakteristiky súvisiace so základnými požiadavkami na stavby (s vhodnosťou na použitie v stavbe na zamýšľaný účel)

Mechanická odolnosť a stabilita stavby

a2	Nespôsobí neprípustnú deformáciu stavby

#### Celkový obsah síry	max. 1,00 %

#### Obsah síranov rozpustných v kyseline	max. 0,20 %

#### Sypná hmotnosť voľne sypaného Ekostyrenu	18 kg/m3 ±15 %

#### Objemová hmotnosť vysušeného Ekostyrenu	35 kg/m3 ±15 %

#### Nasiakavosť	max. 250 %

#### Zrnitosť – obsah zŕn s veľkosťou od 2 mm do 5,6 mm	min. 45 %

#### Zrnitosť – nadsitné nad sitom 5,6 mm	max. 45 %

#### Zrnitosť – obsah jemných zŕn pod sitom 0,063 mm	max. 3 %

- Protipožiarna bezpečnosť stavby

b3	Obmedzí možnosť rozšírenia požiaru na susediace stavby

#### Reakcia na oheň Ekostyrenbetónu

pri objemovej hmotnosti 900 kg/m3	trieda A1

pri objemovej hmotnosti do900 kg/m3	trieda E

- Hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia

c3	Neohrozí životné prostredie emisiou nebezpečného žiarenia

#### Obsah prírodných rádionuklidov

hmotnostná aktivita 226Ra	max. 120 Bq/kg

index hmotnostnej aktivity	max. 1

- Bezpečnosť stavby pri jej používaní

Požiadavka d) sa na výrobok nevzťahuje.

- Ochrana pred hlukom

Požiadavka e) sa na výrobok nevzťahuje.

- Úspora energie a ochrana tepla

#### Súčiniteľ tepelnej vodivosti Ekostyrenbetónu

pri objemovej hmotnosti 200 kg/m3	max. 0,061 W/(m·K)

pri objemovej hmotnosti 350 kg/m3	max. 0,074 W/(m·K)

pri objemovej hmotnosti 500 kg/m3	max. 0,096 W/(m·K)

pri objemovej hmotnosti 700 kg/m3	max. 0,122 W/(m·K)

pri objemovej hmotnosti 900 kg/m3	max. 0,170 W/(m·K)

### Charakteristiky súvisiace s identifikáciou výrobku

#### Obsah vody	max. 30 %

#### Medzerovitosť	max. 35 %

#### Obsah chloridov rozpustných vo vode	0,025 %

(deklarovaná hodnota bez stanovenia kritéria)

### Charakteristiky súvisiace s bezpečnosťou osôb pri stavebných prácach a pri bežnej údržbe stavby

Manipulácia s výrobkom pri stavebných prácach a pri bežnej údržbe stavby nevyžaduje mimoriadne bezpečnostné opatrenia.

## Metódy overenia charakteristík

### Celkový obsah síry

Overil sa skúškou zdokumentovanou v [10]. Použitá metóda: skúška podľa STN EN 1744-1.

### Obsah síranov rozpustných v kyseline

Overil sa skúškou zdokumentovanou v [10]. Použitá metóda: skúška podľa STN EN 1744-1.

### Sypná hmotnosť voľne sypaného Ekostyrenu

Overila sa skúškou zdokumentovanou v [1] a [10]. Použitá metóda: skúška podľa ČSN EN 1097-3, resp. podľa STN EN 1097-3.

### Objemová hmotnosť vysušeného Ekostyrenu

Overila sa skúškou zdokumentovanou v [1] a [10]. Použitá metóda: skúška podľa ČSN EN 1097-6, resp. podľa STN EN 1097-6.

### Nasiakavosť

Overila sa skúškou zdokumentovanou v [10]. Použitá metóda: skúška podľa STN EN 1097-6.

### Zrnitosť – obsah zŕn s veľkosťou od 2 mm do 5,6 mm

Overila sa skúškou zdokumentovanou v [1]. Použitá metóda: skúška podľa ČSN EN 933-1, ktorá je identická s STN EN 933-1.

### Zrnitosť – nadsitné nad sitom 5,6 mm

Overila sa skúškou zdokumentovanou v [1]. Použitá metóda: skúška podľa ČSN EN 933-1, ktorá je identická s STN EN 933-1.

### Zrnitosť – obsah jemných zŕn pod sitom 0,063 mm

Overila sa skúškou zdokumentovanou v [1]. Použitá metóda: skúška podľa ČSN EN 933-1, ktorá je identická s STN EN 933-1.

### Reakcia na oheň Ekostyrenbetónu

Overila sa skúškami zdokumentovanými v [3] až [7]. Použitá metóda: skúšky podľa ČSN EN ISO 11925-2, ČSN EN ISO 1182 a ČSN EN ISO 1716, ktoré sú identické s STN EN ISO 11925-2, STN EN ISO 1182 a STN EN ISO 1716.

### Obsah prírodných rádionuklidov

Overil sa skúškou zdokumentovanou v [2]. Použitá metóda: gamaspektrometrické stanovenie.

### Súčiniteľ tepelnej vodivosti Ekostyrenbetónu

Overil sa skúškou zdokumentovanou v [8] a [9]. Použitá metóda: skúška podľa MZP K 123/8.

### Medzerovitosť

Overila sa skúškou zdokumentovanou v [1] a [10]. Použitá metóda: skúška podľa ČSN EN 1097-3, resp. podľa STN EN 1097-3.

### Obsah vody

Overil sa skúškou zdokumentovanou v [1]. Použitá metóda: skúška podľa ČSN EN 1097-5, ktorá je identická s STN EN 1097-5.

### Obsah chloridov rozpustných vo vode

Overil sa skúškou zdokumentovanou v [10]. Použitá metóda: skúška podľa STN EN 1744-1.

# Preukazovanie zhody a označovanie výrobkov značkou zhody

## Postup preukazovania zhody

Výrobok je podľa prílohy č. 1 vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z. z zaradený do skupiny 1103. Preukazovanie zhody sa vykonáva podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, t.j. vyhlásením zhody doplneným certifikátom vnútropodnikovej kontroly (systém 2+), z čoho vyplývajú tieto úlohy a zodpovednosti:

- Úlohy výrobcu:

- uplatňovanie systému vnútropodnikovej kontroly;

- vykonávanie plánovaných skúšok;

- vykonanie počiatočných skúšok typu;

- vydanie vyhlásenia zhody.

- Úlohy autorizovanej osoby na certifikáciu vnútropodnikovej kontroly:

- vykonanie počiatočnej inšpekcie uplatňovania systému vnútropodnikovej kontroly výrobcu;

- vydanie certifikátu vnútropodnikovej kontroly;

- vykonávanie priebežných inšpekcií uplatňovania systému vnútropodnikovej kontroly výrobcu.

## Činnosti v rámci úloh výrobcu a autorizovanej osoby

### Činnosti výrobcu

#### Vnútropodniková kontrola výrobcu

Výrobca musí uplatňovať vnútropodnikovú kontrolu v súlade s § 8a zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

#### Rozsah a početnosť plánovaných skúšok

Rozsah a početnosť plánovaných skúšok sa uvádza v tabuľke 1.

Tabuľka 1 – Plánované skúšky

| Vlastnosť | Početnosť skúšok | Skúšobná metóda/predpis |
| --- | --- | --- |
| Celkový obsah síry | 1-krát za rok | STN EN 1744-1 |
| Obsah síranov rozpustných v kyseline | 1-krát za rok | STN EN 1744-1 |
| Sypná hmotnosť voľne sypaného Ekostyrenu | 1-krát za rok | STN EN 1097-3 |
| Objemová hmotnosť vysušeného Ekostyrenu | 1-krát za rok | STN EN 1097-6 |
| Nasiakavosť | 1-krát za 2 roky | STN EN 1097-6 |
| Zrnitosť – obsah zŕn veľkosti od 2 mm do 5,6 mm | 1-krát za rok | STN EN 933-1 |
| Zrnitosť – nadsitné nad sitom 5,6 mm | 1-krát za rok | STN EN 933-1 |
| Zrnitosť – obsah jemných zŕn pod sitom 0,063 mm | 1-krát za rok | STN EN 933-1 |
| Obsah prírodných rádionuklidov | 1-krát za rok | Gamaspektrometrické stanovenie |
| Obsah vody | 1-krát za rok | STN EN 1097-5 |
| Medzerovitosť | 1-krát za rok | STN EN 1097-3 |
| Obsah chloridov rozpustných vo vode | 1-krát za rok | STN EN 1744-1 |

Výrobca má rozsah plánovaných skúšok stanovený v kontrolnom a skúšobnom pláne [15].

#### Počiatočné skúšky typu

Počiatočné skúšky typu sa vykonávajú podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, odber vzoriek podľa § 10.

Pri počiatočných skúškach typu sa skúšajú vlastnosti uvedené v tabuľke 2.

Každá deklarovaná hodnota sa musí doložiť jedným vyhodnotením skúšky.

Tabuľka 2 – Počiatočné skúšky typu

| Vlastnosť | Základná požiadavka | Počet meraní na vyhodno- tenie skúšky | Skúšobná metóda/predpis | Kritérium na určenie zhody | Skúšku zabezpečí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkový obsah síry | a) | 1 | STN EN 1744-1 | Podľa 2.1.1.1 | V*) |
| Obsah síranov rozpustných v kyseline | a) | 1 | STN EN 1744-1 | Podľa 2.1.1.2 | V |
| Sypná hmotnosť voľne sypaného Ekostyrenu | a) | 1 | STN EN 1097-3 | Podľa 2.1.1.3 | V |
| Objemová hmotnosť vysušeného Ekostyrenu | a) | 1 | STN EN 1097-6 | Podľa 2.1.1.4 | V |
| Nasiakavosť | a) | 1 | STN EN 1097-6 | Podľa 2.1.1.5 | V |
| Zrnitosť – obsah zŕn s veľkosťou od 2 mm do 5,6 mm | a) | 1 | STN EN 933-1 | Podľa 2.1.1.6 | V |
| Zrnitosť – nadsitné nad sitom 5,6 mm | a) | 1 | STN EN 933-1 | Podľa 2.1.1.7 | V |
| Zrnitosť – obsah jemných zŕn pod sitom 0,063 mm | a) | 1 | STN EN 933-1 | Podľa 2.1.1.8 | V |
| Reakcia na oheň Ekostyrenbetónu | b) | 2 | ČSN EN ISO 1182, ČSN EN ISO 11923-2, ČSN EN ISO 1716 | Podľa 2.1.1.9 | V |
| Obsah prírodných rádionuklidov | c) | 1 | Gamaspektrometrické stanovenie | Podľa 2.1.1.10 | V |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti Ekostyrenbetónu | f) | 1 | MZP K 123/8 | Podľa 2.1.1.11 | V |
| Obsah vody | – | 1 | STN EN 1097-5 | Podľa 2.1.2.1 | V |
| Medzerovitosť | – | 1 | STN EN 1097-3 | Podľa 2.1.2.2 | V |
| Obsah chloridov rozpustných vo vode | – | 1 | STN EN 1744-1 | Podľa 2.1.2.3 | V |
| *) V – výrobca |

Pri hodnotení zhody sa akceptujú výsledky skúšok vykonaných v rámci vydania tohto technického osvedčenia.

V prípadoch zmien vo výrobe oproti stavu v čase vydania tohto technického osvedčenia je potrebné počiatočné skúšky opakovať.

### Činnosti autorizovanej osoby na certifikáciu vnútropodnikovej kontroly

#### Počiatočná inšpekcia uplatňovania systému vnútropodnikovej kontroly výrobcu

Počiatočná inšpekcia sa vykonáva podľa § 11 zákona č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Autorizovaná osoba sa musí presvedčiť, že plán skúšok, vnútropodniková kontrola, pracovníci a zariadenia výrobcu zabezpečujú trvalé dodržiavanie charakteristík výrobku v súlade s údajmi v časti 2.1 tohto technického osvedčenia.

#### Priebežné inšpekcie uplatňovania systému vnútropodnikovej kontroly výrobcu

Priebežná inšpekcia sa vykonáva podľa § 12 zákona č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov s 12-mesačnou periodicitou. Autorizovaná osoba overuje dodržiavanie vnútropodnikovej kontroly, výrobných procesov a plánu skúšok. Ak autorizovaná osoba zistí nedostatky, postupuje v zmysle § 12 ods. 6 a 7 zákona č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

## Označovanie značkou zhody a identifikácia výrobku

Výrobca označí výrobok značkou zhody CSK podľa § 8 zákona č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a prílohy č. 2 vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody.

Uvedenú značku zhody spolu s doplňujúcimi údajmi uvedie na balení výrobku.

Výrobca môže podľa prílohy č. 2 vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z. z. použiť aj značku zhody s minimálnymi sprievodnými údajmi.

Príklad značky zhody:

| EKOSTYREN, s. r. o. U Řeky č. p. 804 720 00 Ostrava – Hrabová Česká republika |
| --- |
| XX (posledné dvojčíslo roka pripojenia značky CSKI XX) |
| XXX (označenie certifikátu vnútropodnikovej kontroly vydaného autorizovanou osobou) |
| TO – 11/0035 |
| Umelé kamenivo Ekostyren |
| Plnivo do betónov a mált na zlepšenie ich tepelnoizolačných vlastností. |
| Reakcia na oheň: | E |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri objemovej hmotnosti polystyrenbetónu 350 kg/m3: | YYY |
| Sypná hmotnosť: | YYY |
| Objemová hmotnosť: | YYY |
| Nasiakavosť: | YYY |
| Obsah chloridov rozpustných vo vode: | YYY |
| Obsah celkovej síry: | YYY |
| Obsah síranov rozpustných v kyseline: | YYY |

POZNÁMKA. – Značku zhody je potrebné vyhotoviť na každý výrobok osobitne so zohľadnením konkrétnych hodnôt jednotlivých charakteristík výrobku.

Značka zhody s minimálnymi sprievodnými údajmi:

EKOSTYREN, s. r. o. U Řeky č. p. 804 720 00 Ostrava – Hrabová Česká republika

XX (posledné dvojčíslo roka pripojenia značky CSKI XX)

XXX (označenie certifikátu vnútropodnikovej kontroly vydaného autorizovanou osobou)

TO – 11/0035

# Predpoklady, za ktorých sa priaznivo posudzuje vhodnosť výrobku na určené použitie v stavbe

## Výroba

Výrobok – umelé kamenivo Ekostyren – sa vyrába v súlade s predloženou technickou dokumentáciou uvedenou v prílohe 2. Používané výrobné postupy zabezpečujú, že charakteristiky výrobku sú v súlade s týmto technickým osvedčením.

## Doprava a skladovanie výrobku

Umelé kamenivo Ekostyren sa balí do PE vriec s objemom od 200 l ± 5 %. Vrecia sa skladujú v krytej hale. Dopravujú sa bežnými dopravnými prostriedkami.

## Zabudovanie výrobku

### Odporúčania výrobcu na projektovanie

Výrobca neuvádza odporúčania na projektovanie.

### Odporúčania výrobcu na aplikáciu výrobku

Výrobca uvádza odporúčania na aplikáciu výrobku v [16].

### Odporúčania výrobcu na údržbu výrobku

Výrobca neuvádza odporúčania na údržbu výrobku.

### Zodpovednosť výrobcu za poskytovanie informácií

Výrobca zodpovedá za poskytovanie informácií uvedených na titulnej strane a v Špecifických podmienkach v častiach 1, 2, 4.2 a 4.3 tohto technického osvedčenia všetkým osobám, pre ktoré sú tieto informácie relevantné. Tieto informácie sa môžu poskytnúť vo forme kópií uvedených častí technického osvedčenia. Tieto kópie sa v zmysle článku 4 Všeobecných podmienok označia ako „neúplná kópia“, písomný súhlas osvedčovacieho miesta sa však pre tieto prípady už nevyžaduje. Výrobca zodpovedá za čitateľné uvedenie všetkých údajov podľa časti 3.3 na štítku balenia výrobku a za poskytnutie poradenstva o aplikácii výrobku.

# V Bratislave  25. 03. 2011

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD..

vedúca Osvedčovacieho miesta OM 04

# Zoznam príloh

Príloha 1	Zoznam citovaných a súvisiacich zákonov, vyhlášok, technických noriem a predpisov

Príloha 2	Zoznam citovaných a súvisiacich dokumentov použitých pri vypracovaní technického osvedčenia

Príloha 1

# Zoznam citovaných a súvisiacich zákonov, vyhlášok, technických noriem a predpisov

Zákon NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

Vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

Vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody

STN EN 933-1: 2002/A1: 2006	Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 1: Stanovenie zrnitosti. Sitový rozbor (72 1186)

STN EN 1097-3: 2002	Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 3: Stanovenie sypnej hmotnosti a medzerovitosti (72 1187)

STN EN 1097-5: 2008	Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 5: Stanovenie obsahu vody sušením vo vetranej sušiarni (72 1187)

STN EN 1097-6: 2003/A1: 2006/O1: 2004	Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 6: Stanovenie objemovej hmotnosti zŕn a nasiakavosti (72 1187)

STN EN 1744-1: 2010	Skúšky na stanovenie chemických vlastností kameniva. Časť 1: Chemická analýza (72 1189)

STN EN ISO 9239-1: 2003	Skúšky reakcie podláh na oheň. Časť 1: Určovanie správania pri horení pri použití zdroja sálavého tepla (92 0212)

STN EN ISO 1182: 2010	Skúšky reakcie výrobkov na oheň. Skúška nehorľavosti (92 0831)

STN EN ISO 1716: 2010	Skúšky reakcie výrobkov na oheň. Stanovenie celkového spalného tepla (92 0832)

STN EN 13501-1+A1: 2010	Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň (konsolidovaný text) (92 0850)

MZP K 123/8: 1996 	(Interný metodický postup na skúšky tepelnej vodivosti). Vydalo České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Akreditovaná zkušební laboratoř

Príloha 2

Zoznam citovaných a súvisiacich dokumentov
použitých pri vypracovaní technického osvedčenia*)

Zpráva o provedení laboratorních zkoušek Ekostyrenu. Vydal VŠB – TU Ostrava FAST, Ludvíka Podéště 1875, 708 33  Ostrava – Poruba, Česká republika, 16. 09. 2010

Protokol čís. 10/096-S. Vydal VÚHŽ, a. s., 739 51  Dobrá 240, Česká republika, 26. 11. 2010

Protokol o zkouškách reakce na oheň č. Pr-06-1.004. Vydal PAVUS, a. s., pobočka Veselí nad Lužnicí, Česká republika, 07. 03. 2006

Protokol o zkouškách reakce na oheň č. Pr-06-1.005. Vydal PAVUS, a. s., Praha, pobočka Veselí nad Lužnicí, Česká republika, 07. 03. 2006

Protokol o zkouškách reakce na oheň č. Pr-06-1.025. Vydal PAVUS, a. s., Praha, pobočka Veselí nad Lužnicí, Česká republika, 12. 04. 2006

Protokol o klasifikaci č. PK1-01-06-003-C-0. Vydal PAVUS, a. s., Praha, pobočka Veselí nad Lužnicí, Česká republika, 07. 03. 2006

Protokol o klasifikaci č. PK1-01-06-005-C-0. Vydal PAVUS, a. s., Praha, pobočka Veselí nad Lužnicí, Česká republika, 18. 04. 2006

Protokol číslo: 123141/2004 (objemová hmotnosť, súčiniteľ tepelnej vodivosti, pevnosť v tlaku polystyrénbetónu). Vydalo České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29  Praha, Česká republika, 30. 12. 2004

Protokol číslo: 123011/2007 (objemová hmotnosť, súčiniteľ tepelnej vodivosti polystyrénbetónu). Vydalo České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29  Praha, Česká republika, 16. 03. 2007

Protokol o skúške č. 20-11-0223 (chemická analýza, nasiakavosť, objemová hmotnosť, sypná hmotnosť, medzerovitosť). Vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o, skúšobné laboratórium Bratislava, skúšobné pracovisko Bratislava, Studená 3, 821 04  Bratislava, Slovenská republika, 09. 03. 2011

Stručný opis technologie a místa výroby. Technologický předpis pro výrobu. Vydal EKOSTYREN, s. r. o., Ostrava – Hrabová, Česká republika, 26. 09. 2003

Záruční doba a podmínky skladování Ekostyrenu. Vydal EKOSTYREN, s. r. o., Ostrava – Hrabová, Česká republika, 21. 10. 2010

Certifikát č. 01.120.314 podle ČSN EN ISO 9001: 2009 (výroba a predaj ekostyrenu). Vydal TÜV SÜD Czech, s. r. o., Česká republika, 07. 01. 2010

Příručka kvality. Vydal EKOSTYREN, s. r. o., Ostrava – Hrabová, Česká republika, 01. 12. 2009

Kontrolno-skúšobný plán. Vydal EKOSTYREN, s. r. o., Ostrava – Hrabová, Česká republika, 15. 01. 2011

Ekostyren plnivo do polystyrenbetonu (technická príručka). Vydal EKOSTYREN, s. r. o., Ostrava – Hrabová, Česká republika

# Footnotes

# Návrh technického osvedčenia na základe žiadosti č. O04/10/0065/1103 vypracovala:

# Alena Kruksová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pobočka Bratislava

# Za osvedčovacie miesto spracovala:

# PhDr. Emília Polťáková Krížiková

*) Dokumenty (originály, resp. kópie) sú archivované v Technickom a skúšobnom ústave stavebnom, n. o.,  pobočka Bratislava.